PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CUBETTI DI Trachite Ignimbrite Dura

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna stradale, in Trachite Ignimbrite Dura di origine silicea (tipo Ittiri), 

proveniente da ditta con cave sarde autorizzate, nell'aspetto e caratteristiche* a scelta del D.L., eseguito in Cubetti con lati a

spacco, con superficie a vista piano sega e superficie inferiore piano sega, in pezzature di cm 8/10, con caratteristiche

fisico/meccaniche minime:

-Resistenza allo scivolamento(UNI EN 1341)  = Media (USRV) 82 - Resistenza all'abrasione(UNI EN 1341) = Media 21

-Assorbimento d'acqua (UNI EN 13755)= Media 1.3 - Risultato della resistenza a flessione dopo gelività , (UNI EN 12371)

dopo i 48 cicli di gelo e disgelo è <= (Rtf) 10.2 MPa , messe in opera secondo i disegni progettuali,  su letto di posa di spessore

cm 6, eseguito in sabbia in granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 Kg./mq.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per:

- la fornitura del letto di posa;

-la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche;

-la bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico;

- l'eventuale sostituzione di Cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera;

-la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia idonei, i  quali dovranno avere dimensioni di circa 1 cm;

- la successiva pulitura superficiale con segatura e/o acqua e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a   regola d'arte.

# Fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa