# Pavimentazione esterna in Mattoni regolari di Trachite Ignimbrite Dura

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterne in Trachite Ignimbrite di origine silicea (tipo Ittiri) di colore 

Grigio/Viola, proveniente da ditta con cave sarde autorizzate, nell'aspetto e caratteristiche* a scelta del D.L., eseguito in 

Lastre rifilate di dimensioni (latoxlato) di cm 30 * Lungh.Varie *3.2  di spessore con superficie a vista e inferiore piano 

sega, coste segate ortogonali al piano, con caratteristiche fisico/meccaniche minime CEE:

- Resistenza allo scivolamento(UNI EN 1341)  = Media (USRV) 82 - Resistenza all'abrasione(UNI EN 1341) = Media 21

- Assorbimento d'acqua (UNI EN 13755)= Media 1.3 - Risultato della resistenza a flessione dopo gelività , (UNI EN 12371)

dopo i 48 cicli di gelo e disgelo è <= (Rtf) 10.2 MPa , messe in opera secondo i disegni progettuali, su un allettamento

di spessore cm 6, eseguito in malta cementizia dosata a kg.250 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per:

-gli oneri per la fornitura e posa dell'allettamento;

-lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/mq;

-la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche;

-la battitura;

-l'eventuale sostituzione di lastre rotte o deteriorate in corso d'opera;

-la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia;

- la successiva pulitura superficiale con segatura;

- il taglio, lo sfrido e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

# Fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa

Costo mq/Euro