# Pavimentazione esterna in Lastrame regolare di Trachite Dura

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterne in Andesite origine silicea (tipo Ittiri), di colore violacee, proveniente da

ditta con cave sarde autorizzate, nell'aspetto e caratteristiche* a scelta del D.L., eseguito in Lastre rifilate di

dimensioni (latoxlato) di cm come da elaborato grafico  dello spessore di cm 3 con superfici a vista levigate , 

complete di biselli/smussi/arrotondamenti , gocciolatoi sotto soglia, coste segate ortogonali al piano, con caratteristiche 

fisico/meccaniche minime CEE:

- Resistenza allo scivolamento(UNI EN 1341)  = Media (USRV) 82 - Resistenza all'abrasione(UNI EN 1341) = Media 21

- Assorbimento d'acqua (UNI EN 13755)= Media 1.3 - Risultato della resistenza a flessione dopo gelività , (UNI EN 12371)

dopo i 48 cicli di gelo e disgelo è <= (Rtf) 10.2 MPa , messe in opera secondo i disegni progettuali, su un piano di posa adatto ,

eseguito in malta cementizia dosata a kg.250 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria idonea.

Da posarsi con malta idonea

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per:

-gli oneri per la fornitura e posa della malta e di tutti i materiali per la posa a regola d arte;

-la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche;

-l'eventuale sostituzione di elementi rotti o deteriorati in corso d'opera;

- la successiva pulitura superficiale;

-il taglio, lo sfrido e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

# Fornitura del sottofondo del letto di posa esclusa

Costo mq/Euro