# Panchina in Trachite Ignimbrite Dura

Fornitura e posa in opera di Panchina esterna in Trachite Ignimbrite Dura di origine silicea color Violaceo proveniente da

ditta con cave sarde autorizzate, nell'aspetto e caratteristiche* a scelta del D.L., eseguito in Masselli a pezzo unico con spigolo

superiore arrotondato e spigolo inferiore smussato, delle seguenti dimensioni (latoxlato) di cm  150*45*12  spessore, con

superfici a vista levigate e inferiore piano sega, compresa di “piedi” di supporto con dimensioni H 45* larghezza 30* sp 12

cm , aventi tutti gli spigoli a vista smussati, con caratteristiche fisico/meccaniche minime CEE:

- Resistenza allo scivolamento(UNI EN 1341)  = Media (USRV) 82 - Resistenza all'abrasione(UNI EN 1341) = Media 21

- Assorbimento d'acqua (UNI EN 13755)= Media 1.3 - Risultato della resistenza a flessione dopo gelività , (UNI EN 12371)

dopo i 48 cicli di gelo e disgelo è <= (Rtf) 10.2 MPa , messe in opera secondo i disegni progettuali.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per:

-gli oneri per la fornitura e posa ;

-l'eventuale sostituzione di elementi rotti o deteriorati in corso d'opera;

- la formazione di fori per il fissaggio dei pezzi;

-il taglio, lo sfrido e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Costo cadauna/Euro